|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Толщина металла верхней пластины (со стороны пуансона), мм | Толщина металла нижней пластины (со стороны матрицы), мм | Пуансон | Матрица | Усилие, кН | Прочность на сдвиг, кг | Прочность на растяжение, кг |
|  | 0,6 | 0,6 | А3860 | ВВ5012 | 20 | 70 | 54 |
|  | 0,75 | 0,75 | А3860 | ВВ5012 | 20 | 70 | 54 |
|  | 0,8 | 0,8 | АВ4280 | ВВ6010 | 25 | 100 | 60 |
|  | 0,8 | 0,8 | АВ4280 | ВВ6012 | 25 | 112 | 64 |
|  | 1,0 | 1,0 | 28 | 120 | 80 |
|  | 1,2 | 1,2 | 32 | 160 | 90 |
|  | 1,5 | 1,5 | АВ5280 | ВВ8014 | 40 | 320 | 220 |
|  | 1,5 | 1,8 | 40 | 320 | 220 |
|  | 1,8 | 1,5 | 40 | 320 | 220 |
|  | 1,8 | 1,8 | АВ4880 | ВВ8014 | 43 | 330 | 240 |
|  | 2,0 | 2,0 | 45 | 334 | 240 |
|  | 2,0 | 2,5 | АВ56100 | ВВ1016 | 65 | 550 | 220 |
|  | 2,5 | 2,5 | 70 | 650 | 240 |
|  | 2,5 | 3,0 | 70 | 650 | 240 |
|  | 2,0 | 0,8 | АВ56100 | ВВ8014 | 48 | 300 | 160 |
|  | 2,0 | 1,2 | АВ5280 | ВС8020 | 48 | 540 | 160 |
|  | 2,0 | 1,0 | 48 | 540 | 160 |
|  | 1,5 | 0,8 | А5480 | ВВ8018 | 36 | 280 | 120 |
|  | 1,5 | 1,0 | 36 | 280 | 120 |
|  | 1,5 | 2,0 | АВ52100 | ВВ8014 |  |  |  |